Технологии стабилизация глинистых грунтов                                                   с применением наноматериалов

Г.И. Лазоренко

Ростовский государственный университет путей сообщения

Аннотация: Проведен обзор существующих наноматериалов для стабилизации глинистых грунтов. Проанализированы возможности и ограничения известных нанотехнологических подходов к стабилизации глинистых грунтов. Описано влияние наноматериалов на физико-механические свойства глинистых грунтов.

Ключевые слова: грунт, глинистый минерал, несущая способность, стабилизация грунтов, наноматериал.

В процессе строительства и эксплуатации инженерных сооружений на основаниях, сложенных слабыми глинистыми грунтами, неизбежно возникает проблема повышения их несущей способности и снижения деформативности. Для преодоления этих трудностей в инженерной практике применяются различные методы укрепления грунтов, среди которых одним из наиболее распространенных и эффективных, является химическая стабилизация [1].

В отечественной и зарубежной практике в качестве стабилизаторов грунтов традиционно используется цемент, известь, зола уноса и битумные материалы [2, 3]. Новые и нетрадиционные стабилизаторы включают жидкие полимеры, ферменты, смолы, кислоты, производные лигнина и др. [4 - 7]. В нескольких недавних исследованиях сообщалось об улучшении свойств слабых грунтов с использованием различных типов геополимеров [8, 9].

Ускоренное развитие нанотехнологий и внедрение их в технологический комплекс в последнее десятилетие стимулировало повышение интереса к использованию наноматериалов в широком спектре геотехнических применений, включая стабилизацию грунтов [10, 11]. Одним из примеров таких применений являются многостенные углеродные нанотрубоки (УНТ).

Многостенные УНТ обладают уникальными механическими и электрофизическими свойствами, включающими чрезвычайно высокую прочность, твердость, модуль Юнга и показатели упругости, что обуславливает высокий потенциал их использования в качестве эффективного армирующего компонента для повышения прочностных свойств материалов [12]. Использование углеродных нанотрубок в цементных фазах обеспечивает армирующий эффект на наноразмерном уровне и способствует дальнейшей гидратации цемента благодаря своей высокой реакционной способности. Совместное использование цементного вяжущего и многостенных УНТ в целях стабилизации грунта по большей части, направлено на уменьшение межчастичных расстояний и заполнению нанопорового пространства, способствуя созданию более прочной и жесткой матрицы скелета грунта, обеспечивая вместе с цементом синергетический эффект по улучшению механических свойств [13]. Однако, существенной проблемой использования УНТ для стабилизации грунтов является их повышенная тенденция к агрегации. Даже при сравнительно низких концентрациях возникает проблема с самоагрегированием, которая снижает размерный эффект, что приводит к потере их полезных свойств. Для решения этой проблемы обычно используют поверхностно-активные вещества и ультразвуковое диспергирование наночастиц в суспензии. В частности, Correia и соавторами [14] показано, что введение наночастиц многостенных УНТ в стабилизированный портландцементом глинистый грунт способствует значительному увеличению механических характеристик. Используя многостенные углеродные нанотрубки, авторы добились увеличения предела прочности на одноосное сжатие на 77% грунта и увеличения модуля Юнга на 155% [15]. Максимальные значения механических характеристик грунта были достигнуты в присутствии амфотерных и неионных поверхностно-активных веществ, используемых авторами для обеспечения наибольшей степени диспергации УНТ.

Другим примером наночастиц, используемых для комплексной стабилизации глинистых грунтов с применением вяжущих, является нанокремнезем. Наночастицы SiO2 проявляют повышенную пуццолановую активность, обусловленную высоким содержанием реактивного кремнезема [16]. Изменения, наблюдаемые в цементных смесях, модифицированных наночастицами SiO2, являются результатом химической реакции между SiO2 и Ca(OH)2 в процессе гидратации цемента [17]. Нано-SiO2 ускоряет гидратацию цемента вследствие его высокой поверхностной энергии и способствует повышению плотности упаковки частиц [18]. В частности, Bahmani и соавторами [19] наночастицы SiO2 были использованы для укрепления глинистого грунта с целью уменьшения расхода цемента и ускорения процесс стабилизации. Результаты проведенных авторами экспериментальных исследований показали, что добавление нано-SiO2 способствует резкому увеличению прочности образцов на сжатие почти в 2 раза. При этом, наибольший эффект достигается при сравнительно низких концентрациях SiO2 (0.4%) и более мелкодисперсной фракции (15 нм).  Аналогичный результат был получен Ghasabkolaei и соавторы [20], исследовавшими влияние нано-SiO2 на свойства глинистого грунта, стабилизированного 9% цемента. Было обнаружено, что небольшое количество нанокремнезема (1,5% по массе цемента) обеспечивает значительное (до 38%) увеличение прочности обработанной цементом глины на сжатие. Кроме этого, наблюдалось существенное ускорение гидратации цемента.

С точки зрения геоэкологической инженерии высокий потенциал для использования в качестве экологически безопасных наноматериалов для стабилизации глинистых грунтов имеют наноглины, представляющие собой наночастицы слоистых силикатов, преимущественно группы смектита [21]. Получение наноглин заключается в обогащении природных смектит-содержащих глин с последующим выделением глинистой фракции центрифугированием, фильтрацией или ультрацентрифугированием с последующим их измельчением и механоактивацией [22].

Tabarsa и соавторы [23] по результатам лабораторных исследований показали, что добавление 0.5-3% наноглины (монтмориллонит фракции 1-2 нм) к лессовому грунту увеличивает его число пластичности, оптимальную влажность, предел прочности на одноосное сжатие и удельное сцепление. Исследуемые наноглины были успешно использованы авторами для укрепления откосов оросительного канала с целью их защиты от водной эрозии. Другие исследователи сообщили, что добавление наноглины улучшает эрозионную стойкость супесчаных грунтов [24]. Zomorodian и соавторы [25] исследуя прочность грунта стабилизированного наноглиной и нанокремнеземом, сообщили об увеличении прочности на одноосное сжатие и уменьшения числа пластичности грунта в результате стабилизации. В работе Khalib и др. [26] выполнено экспериментальное исследование эффективности использования наноглин для увеличения предела текучести, сдвиговой прочности и прочности на сжатие грунта. Результаты лабораторных испытаний показали, что применение порядка 3% наноглин на 25%уменьшает число пластичности грунта и до 22% увеличивает прочность на одноосное сжатие, что объясняется авторами увеличением взаимодействия и связыванием наночастиц со скелетом глинистого грунта. Аналогичные результаты были получены в работе Majeed и соавторов [27].

Luo и др. [28] исследовали влияние наночастиц оксида алюминия на свойства глинистого грунта, стабилизированного зольной пылью и цементом в соотношении 3:1. Заменив 15% грунта приготовленной смесью вяжущего с добавлением 1, 2 и 3% наночастиц Al2O3, авторами были проведены измерения предела текучести, прочности на сжатие, характеристик набухания, а также оптимальной влажности и максимальной плотности стабилизированного грунта. Показано, что добавление 1% наночастиц Al2O3 обеспечивает увеличение прочности стабилизированного грунта на одноосное сжатие в 4.2 раза и приводит к уменьшению числа пластичности на 85% и свободного набухания на 86%.

Анализ количественного влияния наноматериалов на физико-механические характеристики стабилизированных глинистых грунтов представлены в табл. 1.

Таблица №

Наноматериалы, используемые для стабилизации глинистых грунтов

| Наноматериал | Концент-рация, % (масс.) | Активные компоненты | Эффекты |  | Авторы, источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Характеристика* | Изменение, % |  |
| Многостенные УНТ | 0.001…0.1 | цемент, ПАВ | R | +77 | Correia и др. [14] |
|  |  |  | E | +110 |  |
|  | 0.01… 0.1 | цемент, ПАВ | R | +77 | Figueiredo и др. [15] |
|  |  |  | E | +155 |  |
|  | 0.05…0.2 | - | Кф | –43 | Alsharef и др. [13] |
|  |  |  | Wопт | –5 |  |
|  |  |  | ρ | +2 |  |
| Наночастицы SiO2 | 0.2…1 | цемент | R | +80 | Bahmani и др. [19] |
|  |  |  | Wопт | +31 |  |
|  |  |  | ρ | –9 |  |
|  | 1…3 | цемент | R | +37 | Ghasabkolaei и др. [20] |
|  |  |  | E | +40 |  |
|  |  |  | Ip | –50 |  |
|  | 1…3 | известь | R | +82 | Mostafa и др. [30] |
|  |  |  | E | +54 |  |
|  |  |  | Ip | –30 |  |
|  |  |  | εswo | –63 |  |
|  | 0.5…5 | известь | εswo | –93 | Pashabavandpouri и др. [31] |
|  |  |  | Ip | –80 |  |
|  |  |  | Wопт | +9 |  |
|  |  |  | ρ | –9 |  |
| Наноглина | 0.2…3 | - | R | +90 | Tabarsa и др. [23] |
|  |  |  | Wопт | +7 |  |
|  |  |  | c | +130 |  |
|  |  |  | φ | –30 |  |
| Продолжение Таблицы 1 |  |  |  |  |  |
| Наноматериал | Концент-рация, % (масс.) | Активные компоненты | Эффекты |  | Авторы, источник |
|  |  |  | Характеристика* | Изменение, % |  |
|  | 1…3 | - | R | +35 | Mohammadi и др. [32] |
|  |  |  | Ip | –29 |  |
|  | 2…4 | - | Ip | –25 | Khalib и др. [26] |
|  |  |  | R | +22 |  |
|  |  |  | c | –75 |  |
|  |  |  | φ | +17 |  |
| Наночастицы Al2O3 | 1…3 | цемент, зольная пыль | R | +320 | Lou и др. [28] |
|  |  |  | Ip | –85 |  |
|  |  |  | εswo | –86 |  |
|  |  |  | Wопт | +12 |  |
|  |  |  | ρ | –2 |  |
|  | 0.05…0.3 | - | Кф | –65 | Taha и др. [29] |
|  |  |  | εswo | –39 |  |
| Наночастицы CuO | 0.15…0.7 | - | Кф | –48 | Taha и др. [29] |
|  |  |  | εswo | –51 |  |
|  | 0.3…1.0 | - | R | +50 | Majeed и др. [33] |
|  |  |  | ρ | +4 |  |
| Наночастицы MgO | 0.1…0.4 | - | R | +20 | Majeed и др. [33] |
|  |  |  | ρ | +4 |  |
| Наночастицы TiO2 | 0.5…2 | - | WL | –60 | Babu и др. [34] |
|  |  |  | Wопт | –5 |  |
|  |  |  | ρ | +3 |  |
|  |  |  | c | +87 |  |

* Условные обозначения:

Кф – коэффициент фильтрации;			E – модуль Юнга;

Wопт – оптимальная влажность;		 	ρ – плотность сухого грунта;

c – удельное сцепление;				φ – угол внутреннего трения;

R - предел прочности на одноосное сжатие;	Ip – число пластичности;

WL – влажность на границе текучести;		εswo – свободное набухание.

Wp – влажность на границе раскатывания

Из проведенного анализа видно, что в последнее десятилетие наметился рост научно-исследовательской деятельности в области применения наноматериалов для стабилизации глинистых грунтов с целью увеличения надёжности и сроков службы оснований инженерных сооружений, а также снижения стоимости строительства и ремонтов за счет использования местных глинистых грунтов при устройстве оснований. Наночастицы обладают повышенной реакционной способностью, обусловленной их чрезвычайно высокой удельной площадью поверхности и поверхностными нескомпенсированными зарядами. В результате этих особенностей наночастицы активно взаимодействуют с частицами грунта и вяжущим материалом. Наличие сравнительно малых массовых концентраций наночастиц может оказывать значительное влияние на физико-механические свойства глинистого грунта. Использование наночастиц способствует увеличению прочности стабилизированных грунтов на сжатие, уменьшению набухания,  усадки, а также водопроницаемости и пластичности. Это справедливо как в случае наличия в их составе компонентов, способных в различной степени оказывать структурообразующий эффект (различные вяжущие), так и в случае их отсутствия.

Результаты, рассмотренных в обзоре исследований показывают широкие возможности стабилизации глинистых грунтов различными наноматериалами. Однако из проведенного анализа также видно, что по-прежнему существует ряд проблем, которые необходимо преодолеть для доведения разрабатываемых технологий стабилизации грунтов с использованием наноматериалов до широкого практического применения. К ним, в частности, относится необходимость более глубокого научного обоснования экологической безопасности применяемых наноматериалов, исследование механизмов их взаимодействия с различными породообразующими минералами глин, а также оценка длительной прочности стабилизированных грунтов.

Работа выполнена при поддержке Гранта ФГБОУ ВО РГУПС на выполнение научных исследований (Договор от 04 мая 2016 г. № 920/2).

Литература

- Абрамова Т.Т., Босов А.И., Валиева К.Э. Использование стабилизаторов для улучшения свойств связных грунтов // Геотехника. 2012. №3. С. 4-28.

- Кочерга В.Г., Зырянов В.В., Ланко А.В. Применение гидрофобизированных цементогрунтов в нижних слоях дорожной одежды // Инженерный вестник Дона, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/853.

- Абрамова Т.Т., Босов А.И., Валиева К.Э. Стабилизаторы грунтов в отечественном дорожном и аэродромном строительстве // Дороги и мосты. 2013. №2(30). С. 060-085.

- Лазоренко Г.И. Теоретическое исследование влияния нанодобавок на физические свойства монтмориллонитовых глин // Инженерный вестник Дона, 2011, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/523.

- Latifi N., Rashid A.S., Siddiqua S., Horpibulsuk S. Micro-structural analysis of strength development in low-and high swelling clays stabilized with magnesium chloride solution-a green soil stabilizer // Applied Clay Science. 2015. №118. pp. 195–206.

- Latifi N., Meehan C.L., Majid M.Z., Horpibulsuk S., Strengthening montmorillonitic and kaolinitic clays using a calcium-based non-traditional additive: a micro-level study // Applied Clay Science. 2016. №132. pp. 182–193.

- Latifi N., Eisazadeh A., Marto A., Meehan C.L. Tropical residual soil stabilization: a powder-form material for increasing soil strength. // Construction and Building Materials. 2017. №147. pp. 827–836.

- Ahirwar J., Kaur M., Kumar P. Stabilization of Expansive Soil (Black Cotton soil) Using Geopolymer // International Journal of Civil, Mechanical & Production Engineering. 2016. №2 (4). pp. 1-3.

- Ayyappan A., Palanikumar S., Kumar D., Vinoth. M. Influence of Geopolymers in the Stabilization of Clay Soil // International Journal of Emerging Technologies in Engineering Research. 2017. №5 (9). pp. 108-120.

- Wilson M.A.,. Tran N.H, Milev A.S., Kannangara G.S., Volk H., Lu G.Q. Nanomaterials in soils // Geoderma. 2008. №146 (1). pp. 291–302.

- Rao N.V., Rajasekhar M., Vijayalakshmi K., Vamshykrishna M. The future of civil engineering with the influence and impact of nanotechnology on properties of materials // Procedia Materials Science. 2015. №10. pp. 111–115.

- Yengejeh S.I., Kazemi S.A., Öchsner A. Carbon nanotubes as reinforcement in composites: A review of the analytical, numerical and experimental approaches // Computational Materials Science. 2017. №136. pp. 85-101.

- Alsharef J.M., Taha M.R., Firoozi A.A., Govindasamy P. Potential of Using Nanocarbons to Stabilize Weak Soils // Applied and Environmental Soil Science. 2016. pp. 1–9.

- Correia A.S., Casaleiro P.D., Graça M., Rasteiro B.V. Applying multiwall carbon nanotubes for soil stabilization // Procedia Engineering. 2015. №102. pp. 1766–1775.

- Figueiredo D.T., Correia A.S., Hunkeler D., Graca M., Rasteiro B.V. Surfactants for dispersion of carbon nanotubes applied in soilstabilization // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2015. №480. pp. 405–412.

- Naji Givi A, Abdul Rashid S., Aziz F.N., Salleh M.A. The effects of lime solution on the properties of SiO2 nanoparticles binary blended concrete. Composites Part B: Engineering. 2011. №42 (3). pp. 562–569.

- Farzadnia N., Ali A.A., Demirboga R. Development of nanotechnology in high performance concrete // Advanced Materials Research. 2012. №364. pp.115–118.

- Ltifi M., Guefrech A., Mounanga P., Khelidj A. Experimental study of the effect of addition of nano-silica on the behaviour of cement mortars. Procedia Engineering. 2011. №10. pp. 900–905.

- Bahmani S.H., Huat B.B., Asadi A., Farzadnia N. Stabilization of residual soil using SiO2 nanoparticles and cement // Construction and Building Materials. 2014. №64. pp. 350–359.

- Ghasabkolaei N., Janalizadeh A., Jahanshahi M., Roshan N., Ghassemi S.E. Physical and geotechnical properties of cementtreated clayey soil using silica na-noparticles: an experimental study // The European Physical Journal Plus. 2016. №131 (5). pp. 1–11.

- Uddin F. Clays, nanoclays and montmorillonite minerals // Metallurgical and Materials Transactions A. 2008. №39 (12). pp. 2804–2814.

- Floody M.C., Theng B., Reyes P., Mora M. Natural nanoclays: applications and future trends – a chilean perspective // Clay Minerals. 2009. №44. pp. 161–176.

- Tabarsa A., Latifi N., Meehan C.L., Manahiloh K.N. Laboratory investigation and field evaluation of loess improvement using nanoclay – A sustainable material for construction // Construction and Building Materials. №158. 2018. pp. 454–463.

- Iranpour B., Haddad A. The influence on nanomaterials on collapsible soil treatment // Engineering Geology. 2016. №205. pp. 40–53.

- Zomorodian S.M., Moghispour S., Soleymani A., O’Kelly B. Strength enhancement of clean and kerosene-contaminated sandy lean clay using nanoclay and nanosilica as additives. Applied Clay Science. 2017. №140. pp. 140–147.

- Khalid N., Arshad M., Mukri M., Mohamad K., Kamarudin F. Influence of nano-soil particles in soft soil stabilization // Electronic Journal of Geotechnical Engineering. 2015. №20. pp. 731-738.

- Majeed Z.H., Taha M.R. Effect of nanomaterial treatment on geotechnical properties of a Penang soft soil // Asian Scientific Research 2012. №2 (11). pp. 587–592.

- Lou H.L., Hsiao D.H., Lin C.K. Cohesive soil stabilized using sewage sludge ash/cement and nano aluminum oxide // International Journal of Transportation Science and Technology. 2012. №1 (1). pp. 83–100.

- Taha M.R., Taha O.M. Influence of nanomaterial on the expansive and shrinkage soil behavior // Journal of Nanoparticle Research. 2012. №14. pp. 1–13.

- Mostafa A.E., Ouf M.S., Elgendy M.F. Stabilization of Subgrade Pavement Layer Using Silica Fume and Nano Silica // International Journal of Scientific and Engineering Research. 2016. №7(3). pp. 573–581.

- Pashabavandpour M.A., Jahangiri S. Effect of nano silica on swelling, compaction and strength properties of clayey soil stabilized with lime // Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 2015. №5 (7S). pp. 538–548.

- Mohammadi M., Niazian M. Investigation of Nano-clay effect on ge-otechnical properties of rasht clay // International journal of advanced scientific and technical research. 2013. №3 (3). pp. 37–46.

- Majeed Z.H., Taha M.R., Jawad I.T. Stabilization of Soft Soil Using Nanomaterials. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 2014. №8(4). pp. 503-509.

- Babu S., Joseph S. Effect of Nano Materials on Properties of Soft Soil // International Journal of Science and Research. 2016. №5(8). pp. 634–637.

References

- Abramova TT, Bosov AI, Valieva K.E. Geotehnika. 2012. №3. pp. 4-28.

- Kocherga V.G., Zyryanov V.V., Lanko A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/853.

- Abramova TT, Bosov AI, Valieva K.E. Dorogi i mosty. 2013. №2 (30). pp. 060-085.

- Lazorenko G.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2011/523.

- Latifi N., Rashid A.S., Siddiqua S., Horpibulsuk S. Applied Clay Science. 2015. №118. pp. 195–206.

- Latifi N., Meehan C.L., Majid M.Z., Horpibulsuk S., Applied Clay Science. 2016. №132. pp. 182–193.

- Latifi N., Eisazadeh A., Marto A., Meehan C.L. Construction and Building Materials. 2017. №147. pp. 827–836.

- Ahirwar J., Kaur M., Kumar P. International Journal of Civil, Mechanical & Production Engineering. 2016. №2 (4). С. 1-3.

- Ayyappan A., Palanikumar S., Kumar D., Vinoth. M. International Journal of Emerging Technologies in Engineering Research. 2017. №5 (9). pp. 108-120.

- Wilson M.A.,. Tran N.H, Milev A.S., Kannangara G.S., Volk H., Lu G.Q. Geoderma. 2008. №146 (1). pp. 291–302.

- Rao N.V., Rajasekhar M., Vijayalakshmi K., Vamshykrishna M. Procedia Materials Science. 2015. №10. pp. 111–115.

- Yengejeh S.I., Kazemi S.A., Öchsner A. Computational Materials Science. 2017. №136. pp. 85-101.

- Alsharef J.M., Taha M.R., Firoozi A.A., Govindasamy P. Applied and Environmental Soil Science. 2016. pp. 1-9.

- Correia A.S., Casaleiro P.D., Graça M., Rasteiro B.V. Procedia Engineering. 2015. №102. pp. 1766–1775.

- Figueiredo D.T., Correia A.S., Hunkeler D., Graca M., Rasteiro B.V. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2015. №480. С. 405–412.

- Naji Givi A, Abdul Rashid S., Aziz F.N., Salleh M.A. The effects of lime solution on the properties of SiO2 nanoparticles binary blended concrete. Composites Part B: Engineering. 2011. №42 (3). pp. 562–569.

- Farzadnia N., Ali A.A., Demirboga R. Advanced Materials Research. 2012. №364. pp.115–118.

- Ltifi M., Guefrech A., Mounanga P., Khelidj A. Procedia Engineering. 2011. №10. pp. 900–905.

- Bahmani S.H., Huat B.B., Asadi A., Farzadnia N. Construction and Building Materials. 2014. №64. pp. 350–359.

- Ghasabkolaei N., Janalizadeh A., Jahanshahi M., Roshan N., Ghassemi S.E. The European Physical Journal Plus. 2016. №131 (5). pp. 1–11.

- Uddin F. Metallurgical and Materials Transactions A. 2008. №39 (12). pp. 2804–2814.

- Floody M.C., Theng B., Reyes P., Mora M. Clay Minerals. 2009. №44. pp. 161–176.

- Tabarsa A., Latifi N., Meehan C.L., Manahiloh K.N. Construction and Building Materials. №158. 2018. pp. 454–463.

- Iranpour B., Haddad A. Engineering Geology. 2016. №205. pp. 40–53.

- Zomorodian S.M., Moghispour S., Soleymani A., O’Kelly B. Applied Clay Science. 2017. №140. pp. 140–147.

- Khalid N., Arshad M., Mukri M., Mohamad K., Kamarudin F. Electronic Journal of Geotechnical Engineering. 2015. №20. pp. 731-738.

- Majeed Z.H., Taha M.R. Asian Scientific Research 2012. №2 (11). pp. 587–592.

- Lou H.L., Hsiao D.H., Lin C.K. International Journal of Transportation Science and Technology. 2012. №1 (1). pp. 83–100.

- Taha M.R., Taha O.M. Journal of Nanoparticle Research. 2012. №14. pp. 1–13.

- Mostafa A.E., Ouf M.S., Elgendy M.F. International Journal of Scientific and Engineering Research. 2016. №7 (3). pp. 573–581.

- Pashabavandpour M.A., Jahangiri S. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. 2015. №5 (7S). pp. 538–548.

- Mohammadi M., Niazian M. International journal of advanced scientific and technical research. 2013. №3 (3). pp. 37–46.

- Majeed Z.H., Taha M.R., Jawad I.T. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. 2014. №8 (4). pp. 503–509.

- Babu S., Joseph S. International Journal of Science and Research. 2016. №5(8). pp. 634–637.