ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ АНТИФРИКЦИОННЫХ САМОСМАЗЫВАЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ  С  ЗАДАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕТОДОМ  ХИМИЧЕСКОГО  НАНО-КОНСТРУИРОВАНИЯ

Дерлугян Ф.П., Щербаков И.Н.

ФГУП ОКТБ «Орион»,  г. Новочеркасск

Основным критерием надежности и долговечности работы машин и механизмов является работоспособность трущихся пар, представляющих собой подшипниковые узлы скольжения. Износ движущихся элементов приводит к преждевременному выходу их из строя.  Для создания надежной техники требуется наличие износостойких материалов и покрытий, эксплуатируемых в широком диапазоне нагрузок, скоростей, температур и работоспособных в различных средах, и климатических условиях. Данную проблему усугубляет еще и тот факт, что эти материалы работоспособны в узлах трения только при наличии в зоне контакта смазок и масел. Смазки при нарушении герметичности узлов загрязняют окружающую среду, пагубно влияя на флору и фауну, а сами материалы должны быть стойкими к действию биологически активных сред, какими являются активно развивающиеся биологические объекты и особи.

Создать универсальный материал, работоспособный в узлах трения без смазки  и обладающий широким спектром физико-механических, теплофизических и триботехнических свойств не представляется возможным. Однако разработать  материал  с комплексом определенных свойств  для конкретного узла трения  стало возможным за счет применения композиционного подхода при формировании будущего материала.

Так возникла необходимость в наличии широкого круга антифрикционных самосмазывающихся композиционных материалов с заданными свойствами. Анализ данной проблемы показывает, что в стране нет производств, обеспечивающих в достаточном объеме такими материалами современное машиностроение. Многообразие матричных связующих материалов, наполнителей и многофункциональных добавок позволяет направленно регулировать свойства разрабатываемых композитов.

Комплекс теоретических, научно-исследовательских, экспериментальных, конструкторских и технологических работ, объединенных для реализации процесса модификации свойств известных полимерных материалов, рассматривается нами как процесс химического наноконструирования композиционных самосмазывающихся материалов с заданными техническими характеристиками. Основные элементы процесса объединены   в схему, представленную на рис.1. Главным этапом данного процесса является обоснование выбора исходных компонентов и их влияние на свойства полученного полимерного композита.

Полимерная основа композита. Целесообразность использования полимеров в машиностроении в качестве матрицы конструкционных материалов антифрикционного назначения обусловлено следующими факторами: низким в сравнении с металлами коэффициентом трения; высокой  для конструкционных материалов удельной прочностью (отношение прочности к плотности); способностью воспринимать упругие деформации, препятствующие образованию адгезионного сцепления в зоне трения полимер-металл; стойкостью к действию многих агрессивных по отношению к металлам жидких и газообразных сред; стойкостью к действию абразивных частиц, которые внедряясь

| Изучение условий работы узла трения. Составление ТЗ к материалу |  |  |  |  | Теор. обоснования вы- бора исходных компонентов, химическое наноконструирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оптимизация состава композита |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные компоненты: изучение состава, свойств, структуры, процессов физико – химического взаимодействия с другими компонентами и структурами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связующее |  |  |  |  | Пластификатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наполнители |  |  |  |  |
| Обработка исходных компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сушка, термообработка |  |  |  |  | Измельчение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модификация свойств за счет нанотехнологий |  |  |  |  |
| Смешение исходных компонентов (шихта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дозировка компонентов |  | Порядок смешения |  |  | Время смешения |  |  |  |  | Температура смешения |  |  |  |  |  | Среда |  |  | Прочие факторы |  |
| Формование из исходной шихты заготовок или готовых изделий одним из известных способов переработки полимеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Литье под давлением | Экструзия |  |  | Прессование |  |  | Полимеризация в блоки |  |  |  | Центрифугирование |  |  | Раскатка |  |  |  | Намотка |  | Другие методы |
| Факторы, влияющие на процесс формования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление |  | Температура |  |  |  | Время |  |  |  |  |  | Среда |  |  |  |  | Прочие факторы |  |  |  |
| Термическая обработка заготовок и готовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид |  | Среда |  |  |  | Температура |  |  |  |  |  | Время |  |  |  |  | Другие параметры |  |  |  |
| Контроль качества продукции (заготовки и готовые изделия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр, обмер |  | Физико-механич. свойства |  |  |  | Тепло-физ. показатели |  |  |  |  |  | Триботех-нич. харак-теристики |  |  |  |  | Прочие специальные параметры |  |  |  |
| Механическая обработка заготовок (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точение |  |  | Фрезерование |  |  |  |  | Сверление |  |  |  |  | Другие виды механической обработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические условия |  |  | Технический паспорт |  |  |  |  | Сертификат качества |  |  |  |  | Другая техническая документация |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка готовых изделий в узлы трения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическое крепление |  |  |  | Запрессовка |  |  |  |  | Приклеивание |  |  |  |  |  | Другие способы крепления |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация узла в машине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.1. Схема химического наноконструирования композиционных   полимерных антифрикционных самосмазывающихся материалов с заданными  ТХ

в полимерный материал, предотвращают узлы трения от заеданий и задиров; способностью гасить колебания, что снижает шумовые эффекты при трении, поглощает вибрацию, вызывающую фретинг-коррозию; снижением веса подшипниковых узлов вследствие низкого удельного веса: снижением металлоемкости и экономии цветных металлов; технологичностью переработки в изделия; возможностью образовывать композиты с прогнозируемыми свойствами.

Полимеры обладают и рядом свойств, ограничивающих область их применения. К ним можно отнести:  склонность к старению и биоповреждениям; деформирование под нагрузкой;  сравнительно невысокую теплостойкость, низкие теплофизические характеристики; высокое водопоглощение, нестабильные триботехнические характеристики.

Расширение сферы использования полимеров ведется  в двух направлениях [1]. Первое – синтезирование новых полимерных материалов с заданными свойствами. Этот путь сложен и требует значительных материальных затрат на научные исследования и организацию производства. Второе – это модификация свойств известных типов полимеров. Наиболее доступным и приемлемым видом модификации является создание композиционных материалов, представляющих собой многокомпо-нентную систему, способную изменить первоначальные свойства полимера.

Опыт применения полимерных материалов в узлах трения машин  показывает, что основой композита для антифрикционных материалов могут являются: полиамиды, полиолефины, фторопласты, пентапласты (ПБО),  эпоксидные смолы. В табл. 1 приведены   свойства  данных полимеров [2].    Из них широко используют термопластичные материалы полиамидной группы [3].

К наиболее распространенным  алифатическим полиамидам,

Таблица 1

| Полимер-ный материал | Прочность сжа тия, МПа | Прочн. при рас-тяжении, Мпа | Твердость по Бринеллю, Мпа | Теплостойкость по Вика, 0С | Коэф. трения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиамиды | 45-100 | 60-110 | 70-120 | 140-180 | 0,20-0,25 |
| Полиолеф. | 12-30 | - | 15-60 | 100-120 | 0,10-0,20 |
| Фторопласт | 14-20 | 20-40 | 30-40 | 85-110 | 0.06-0.20 |
| Пентапласт | 40-55 | 60-80 | 80-110 | 155-165 | 0,14-0,18 |
| Эпокс. смол | 43-75 | 120-200 | 110-120 | 50-80 | 0,16-0,22 |

производимым в промышленном масштабе, относятся:

- полигексаметиленадипинамид – (Полиамид 66)

[-HN(CH2)6NHCO(CH2)4CO-]n

-  полигексаметиленсебацинамид - (Полиамид 610)

[-HN(CH2)6NHCO(CH2)6CO-]n

- поли-Е-капромид – (Полиамид 6)

[-HN(CH2)5CO-]n

- поли-W-энантоаамид – (Полиамид 7)

[-HN(CH2)6CO-]n

- поли-W-ундеканамид – (Полиамид 11)

[-HN(CH2)10CO-]n

- полидодеканамид – (Полиамид 12)

[-HN(CH2)11CO-]n

Свойства их изменяются в широких пределах в зависимости от структуры. Молекулы полиамидов в твердом состоянии имеют конформацию плоского зигзага. Максимальная степень кристалличности зависит от симметрии звеньев и от регулярности их расположения в макромолекуле. Физико-мемеханические свойства  полимеров представлены в табл. 2 [2].

Таблица 2.

| Свойства | П – 6 | П- 7 | П - 11 | П - 12 | П - 66 | П 610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | 1130 | 1300 | 1040 | 1020 | 1140 | 1100 |
| Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | 85-100 | 80-100 | 60-110 | 60-63 | 100-120 | 70-90 |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 140-150 | 140-150 | 70-80 | 75-80 | 80-120 | 100-150 |
| Температура хрупкости, 0С | -25 | -30 | -60 | -80 | -30 | -60 |
| Водопоглощение,% | 8-12 | 6-7 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 7-8 | 3-4 |
| Коэфф. трения | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,25 | 0,.20 |
| Температура переработки, 0С |  |  |  | 178-179 | 255-264 | 215-221 |

Расширение сферы их применения  привело к изысканию путей и средств управления структурой поверхностных слоев трибосистем на наноуровне.

Пластификация полимеров.

Теоретические основы создания полимерных  самосмазывающихся материалов были заложены проф. Кутьковым А.А. и продолжены его учениками в научно–производственном  центре  ОКТБ «Орион» [4].

Процесс пластификации  сопровождается введением в полимеры многофункциональных пластификаторов, повышающих эластичность и пластичность материала при переработке и эксплуатации. Непременным условием пластификации является термодинамическая совместимость пластификатора с полимером, которая зависит от их природы. На практике широко применяют как хорошо совместимые, так и ограниченно совместимые с полимером пластификаторы. [5].  Свойства системы полимер-пластификатор зависят от способа пластификации.

Различают внешнюю (межпачечную) и внутреннюю  пластификации [6]. Непременным условием внешней пластификации является совместимость полимера с пластификатором.  Молекулы пластификатора уменьшают силы межмолекулярного взаимодействия между цепями полимера, частично замещая связи звеньев макромолекул. Молекулы пластификатора раздвигают  полимерные цепи и окружают их, образуя промежуточные слои. Цепи полимера становятся более гибкими, эластичными, что и сказывается на повышении пластичности полимера. Внутренняя пластификация сопровождается химической реакцией, в результате которой изменяется структура самой цепи полимера.  Это приводит к ослаблению межмолекулярных связей между крупными элементами надмолекулярной структуры. Пластификатор не способен равномерно распределяться в объеме полимера, а действует на границе раздела между  элементами, изменяя механические и термодинамические свойства.

Если количество введенного в полимер пластификатора превышает концентрацию, соответствующую  равновесному пределу  его совместимости с полимером, то избыток пластификатора может выделяться из системы  в процессе эксплуатации материала, особенно при воздействии внешних факторов.   Была предложена модель  «выпотевания» пластификатора из объема полимера на поверхность трения при повышении температуры в зоне  локального фрикционного контакта с металлом. Данная модель и послужила началом создания нового класса самосмазывающихся пластмасс.

Технология химического конструирования самосмазывающихся полимерных композиций [7] предусматривает высокую пластификацию полимерной матрицы.  Известно, что  для процесса пластификации полимера достаточно введение от 3 до 7% пластификатора. Чтобы  одновременно придать полимеру и  свойства самосмазывания необходимо ввести в матрицу   до 20% пластификатора-смазки. Веществами, способными одновременно быть пластификатором для полимера и образовывать на поверхностях трения полимер-металл смазочные пленки, являются высшие жирные кислоты  (олеиновая, стеариновая, рицинолевая), масла их содержащие (хлопковое, маисовое, касторовое), а также спирты, эфиры и др. соединения, имеющие дифильное строение (полярная группа и длинная углеродная цепь). Возможность введения этих компонентов в качестве пластификатора в расплав полиамидов  при  полимеризации обусловлено многими факторами, основным из которых является температурная совместимость расплава полимера и пластификатора. Температурный диапазон переработки полиамидов представлен в табл. 2. Из  многообразия отечественных смазочных материалов, содержащих в своем составе высшие жирные кислоты и сохраняющих смазочные свойства при этих температурах, можно выделить масла и технические жидкости, представленные в табл. 3. Однако следует учитывать, что смазочные свойства синтетических жидкостей ниже, чем у масел.

Для авиационного масла  нагрузка заедания составляет 600-800 Н, а для ПФМС-4 она не превышает значения 100 Н. Жидкие

Таблица 3

| Наименование смазочного материала (масла) | Температурный интервал работо- способности, 0С |
| --- | --- |
| Авиационное масло МС-20 | 240 – 270 |
| Касторовое масло | 240 - 250 |
| Цилиндровые масла 24, 38, 52 | 250 |
| Вакуумное масло ВМ-5 | 230 |
| Индустриальные масла И-40, И-50 | до 200 |
| Жидкость ПФМС-4 | 300 |
| Полиэтилсилоксановая жидкость ПЭС-5 | 265 |
| Кремнийорганические жидкости | 250 |
| Перфторалкилполиэфир ПЭФ-240 | 240 |
| Жидкость ПМС-200 | 200 |

смазочные материалы не всегда удается ввести в нужном количестве в полимер на стадии его переработки в изделия. Возможны случаи отделения масла от расплава полимера, неравномерное его распределение в объеме. Наиболее перспективным стало использование пластичных смазок, состоящих из смеси минеральных и синтетических масел, стабилизированных мылами высших жирных кислот или другими загустителями.

На машине трения  были проведены сравнительные испытания смазочной способности отобранных пластичных смазок, результаты которых представлены в таблице 4. В качестве критериев оценивались:   несущая способность смазки (критическая нагрузка заедания), антизадирные,  антиизносные и антифрикционные свойства.

Таблица 4

| Вид смазки | Критическая нагрузка, кГс (n=1400 об/мин) | Антизадирные свойства при Р=75 кГс, мм (n=700 об/мин) | Антиизносные свойства при Р= 15 кГс, мм (n=700 об/мин) | Антифрик- ционные свойства, fтр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИАТИМ - 221 | 18,5 | 1,560 | 0,520 | 0,121 |
| Ц - 201 | 39,5 | 1,210 | 0,480 | 0,110 |
| Униол - 1 | 51,6 | 1,300 | 0,460 | 0,102 |
| УТ 1 | 62,6 | 1,150 | 0,420 | 0,097 |
| № 158 | 73,1 | 1,110 | 0,390 | 0,088 |

Наилучшей смазочной способностью обладает смазка № 158, которая и была опробована в качестве смазки-пластификатора при химическом наноконструировании самосмазывающегося композита. Однако  при эксплуатации пар трения в экстремальных условиях образующиеся  смазочные слои между полимером  и металлом могут разрушаться. Это  приводит к  резкому локальному повышению коэффициента трения, поверхностному разогреву, схватыванию поверхностей, а в дальнейшем к деструкции полимера и выходу из строя узла трения.

При прорыве смазочной пленки роль последней могут выполнять твердые смазочные материалы (ТСМ), имеющие высокие триботехнические характеристики и  исключающие  задир при пуске и остановке высокоскоростных узлов трения [8].

Твердые смазочные материалы. По механизму смазочного действия их  можно разделить на две группы. Смазки первой группы модифицируют химически поверхности трения. Пленки, образующиеся вследствие химической реакции, снижают коэффициент трения, износ и предотвращают схватывание. К таким ТСМ прежде всего следует отнести йодистые соединения металлов, фосфаты, хлориды и некоторые окислители.

К смазкам второй группы относятся вещества, химически не взаимодействующие с поверхностями трения. Обладая слоистой структурой, они проявляют высокие антифрикционные свойства. К этой группе относят графит, дисульфиды  молибдена и вольфрама, нитрид бора, фталоцианин меди, слюду, тальк  и др. Их влияние в качестве добавок на смазочную способность смазок изучено достаточно полно [8,9]. Наибольшее распространение в качестве твердых смазочных материалов получили первые два – это графит и дисульфид молибдена.

Механизмы смазочного действия ТСМ имеет ряд противоречивых представлений. Объясняется это сложностью процессов, происходящих на атомном и молекулярном уровнях  в частицах твердой смазки при трении.  И графит и МоS2 обладают слоистой структурой. Атомы углерода в графите размещены в правильных шестиугольниках и связаны прочными ковалентными связями. Легкость сдвига между слоями, расположенными на значительном расстоянии друг от друга, объясняется  их слабыми связями. Была попытка  аналогичного объяснения смазочной способности и МоS2 . Однако при сопоставлении эффективности смазочного действия графита и МоS2 в различных средах и климатических условиях были обнаружены различия в характере их действия. Так графит проявляет свои лучшие смазочные способности на воздухе, в присутствии влаги, паров воды, различных загрязнений,  в сравнительно легких режимах работы узлов трения.  Насыщая поверхностные слои графита, они способствуют его лучшей адгезии к сопрягаемым поверхностям и обеспечивают при трении скольжение по разрываемым слабым связям между слоями. МоS2 не обеспечивает смазочные свойства во влажной атмосфере, а проявляет наилучшую смазочную способность при работе в  тяжелых режимах трения, а также в вакууме и инертных газах (рис.2).

Объяснение такому явлению было выдвинуто в гипотезе о  конформационных переходах в кристаллических структурах с тригонально-призматической координацией атомов, к  которым относится и структура МоS2 [10]. Высокая смазочная способность МоS2  объясняется не за счет скольжения одного слоя относительно другого, а за счет конформационных превращений в поверхностном слое кольца с тригонально - призматической координацией атомов молибдена и серы из оной конформации (выпуклой) в другую (вогнутую) через плоскую конформацию. В условиях повышенных нагрузок, скоростей, температур,  в среде инертных газов роль структурно-кинетического механизма скольжения в поверхностном слое МоS2  возрастает.

Противоположное   действие на смазочные свойства графита и МоS2 окружающей среды и условий использования дало предпосылку к формированию комплексной  твердосмазочной добавки, содержащей смесь графита и МоS2 и предназначенной для работы в переходных режимах эксплуатации, в т.ч. воздух - вакуум. Механизм совместного действия смеси графита и МоS2 можно условно разбить на этапы:

1.При работе узла трения в легком,  кратковременном режиме

( при малых нагрузках и скоростях)  в присутствии кислорода, во влажном воздухе,  в интервале температур от минус 40 до плюс 400С -  свои лучшие  смазочные свойства проявляет графит.

2.При работе узла в тяжелом режиме, при высоких нагрузках и скоростях, когда в зоне трения происходит значительный разогрев и испарения паров воды, а также при работе в вакууме и др. инертных газах  лучшие смазочные свойства проявляет МоS2.

3.В промежуточных режимах работы узла трения, а также в переходных режимах воздух-вакуум возможно проявление совместного смазочного действия графита и МоS2.

__ Fmp

0,3

1                         2

0,2

0,1

3

Среда

5*10 -5Па      Вакуум                              1*104Па    Воздух

4000С  Температура             200С        Влажность  до 100%

Рис. 2. Характер изменения антифрикционных свойств в зависимости от условий эксплуатации и среды:   1 – графит; 2 – МоS2;  3 –  область  их  совместного    смазочного действия

Учитывая, что триботехнические свойства композиционного полимерного материала будут во многом определяться совместным действием пластификатора (смазки) и твердых смазочных наполнителей, то очевидным является общая оценка их   смазочной способности.

Исследования по влиянию твердых смазочных материалов на свойства пластичных смазок [9] показали, что введение в смазки до 10% наполнителей не изменяет их реологических свойств.  Были проведены исследования ТСМ (графит марки С-1 и МоS2 марки МВЧ-1) на смазочную способность пластичной смазки №158 при массовой доле 3; 5 и 10 %. Смазочная способность композиций оценивалась по критической нагрузке заедания и коэффициенту трения (табл.5).

Таблица 5

| Состав смазочной композиции |  | Критическая наг-рузка заедания |  | Коэффициент трения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ркр., Н | % улуч. | F тр. | % ул. |
| Смазка №158 |  | 69,0 | - | 0,110 | - |
| Добавка 3 вес.% С |  | 60.5 | 14 | 0,091 | 21 |
| Добавка 5 вес.% С |  | 54,7 | 26 | 0,081 | 36 |
| Добавка 10 вес.% С |  | 56,5 | 22 | 0,084 | 31 |
| Добавка 3 вес.% МоS2 |  | 55,6 | 24 | 0,089 | 23 |
| Добавка 5 вес.% МоS2 |  | 50,7 | 36 | 0,088 | 25 |
| Добавка 10 вес.% МоS2 |  | 53,2 | 29,6 | 0,090 | 22 |
| Комплексная до-бавка 5 вес. % смеси С и МоS2 | 1 : 4 | 61,6 | 12 | 0,089 | 23 |
|  | 1 : 1 | 61,0 | 13 | 0,085 | 29 |
|  | 4 : 1 | 49,2 | 40 | 0,077 | 44 |

Лучшую смазочную способность проявила пластичная смазка с добавлением 5% наполнителя. Это количество и было принято при формировании комплексной  твердосмазочной добавки, состоящей из смеси графита и МоS2. При проведении экспериментов нами изменялось соотношение компонентов. Наилучшие результаты проявила смесь в которой на каждые 100 вес. % графита добавлялось 25 вес. %  МоS2.   В целом смазочная способность автомобильной смазки №158 улучшилась более чем на 40 %.

Получение композиционного материала. После теоретического обоснования выбора исходных компонентов в виде связующего, многофункционального пластификатора и комплексной твердосмазочной добавки, осуществляя поэтапный процесс химического наноконструирования, представленного на рис. 1,  нами был получен композиционный полимерный антифрикционный самосмазывающийся материал, обладающий улучшенными триботехническими свойствами по сравнению с  полиамидом П-610  (табл. 6).     В 4 раза увеличился фактор работоспособности,  в 2 раза снизился коэффициент трения, увеличилась гидрофобность композиции, а также улучшились и др. показатели, в частности коэффициент теплопроводности и коэффициент линейного термического расширения. Созданный композиционный антифрикционный самосмазывающийся материал расширил возможную область применения исходного полимера.

Выводы:

1.Практически подтверждена  предложенная схема химического наноконструирования полимерных композиционных материалов с регулируемыми техническими характеристиками. Схема представляет собой законченный цикл, включающий научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,  начиная от составления ТЗ на  материал с требуемыми техническими характеристиками  до  эксплуатации разработанного материала в узле трения машины.

Таблица 6

| Свойства композита | Состав композита |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | П-610 | П-610 + Смазка 158 | П-610 + См. 158 С+ МоS2 |
| Доля введения смазки, % | - | до 7 | до 20 |
| Раз. напряж. при сжатии, МПа | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Фактор РV, МПа*м/с | до 0,3 | до 0,8 | до 1,2 |
| Коэффициент трения | 0,25-0,30 | 0,18-0,22 | 0,08-0,14 |
| Водопоглощение, % | 3,3 | 2,5 | до 2,0 |

2. Данная схема может быть применима при создании композиционных износостойких металлических  покрытий с заданными свойствами, обеспечивающих требуемый ресурс работы в агрессивных жидкостях и газах.

3.Существенно расширена область применения композиционных материалов в трибосопряжениях, обеспечивающая  работоспособность в экстремальных условиях эксплуатации при высоких нагрузках, скоростях, температурах, различных средах и климатических условиях.

4.Предложено применение в композиционных  антифрикционных материалах  комплексной твердосмазочной добавки на основе графита и молибденита с целью обеспечения смазочной способности материала в переходных режимах эксплуатации.

5.Работа выполнялась в рамках гранта Президента РФ № МК-1859.2010.8  для государственной поддержки молодых ученых  Список литературы:

1.Белый В.А. Проблемы создания композиционных материалов и управление их фрикционными свойствами // Трение и износ. Минск: Наука и техника. 1982, т.3, с.389-395

2.Николаев А.Ф. Технология пластических масс / М.: Химия. 1990, 368 стр.

3.Полимеры в узлах трения машин и механизмов: Справочник / Под ред. А.В. Чичинадзе.//  М.: Машиностроение. 1980. 208 с.

4.Кутьков А.А. Износостойкие и антифрикционные покрытия / М: Машиностроение , 1976, 152 стр.

5.Энциклопедия полимеров. М.: 1974, т 2.,  1032 стр.

6.Брацихин Е.А., Шульгина Э.С. Технология пластических масс. Л.: Химия,1982, 324 стр.

7.Конструирование антифрикционных самосмазывающихся полимерных материалов с заданными свойствами / П.Д.Дерлугян, В.Т.Логинов, А.С.Сухов, И.Д.Дерлугян // Известия СКНЦ ВШ. Технические науки. Ростов-на-Дону,1987, №3, с.61-67

8.Твердые смазки: опыт применения и перспективы / В.Н.Пучков, А.П. Семенов, В.Т.Павлов // Трение и смазка в машинах и механизмах. М: Машин., №11,2007, с.36-46

9.Фукс И.Г. Добавки к пластичным смазкам./  М.: Химия, 1982

10.Псевдовращение и конформацимонные переходы в кристаллических структурах с тригонально-призматической координацией атомов / В.А.Щеголев, И.Д.Дерлугян, П.Д.Дерлугян // Структурная химия. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1987, т.28 №2, с.86-90.