## Причины брака в технологии точного литья и методы их устранения

С.Б. Языева, П.Б. Кулинич, В.А. Свистунова

ИАрхИ ЮФУ, г. Ростов-на-Дону

РГСУ, г. Ростов-на-Дону

РГСУ, г. Ростов-на-Дону

Изготовление художественных отливок часто невозможно без некоторых специфических приемов или корректировки технологического процесса. Их появление и развитие происходило в общем русле становления литейной технологии, позволяющей получать самые разнообразные изделия.

## В этой многовековой преемственности, обогащаемой технологическими достижениями последующих эпох, заключается одна из ценнейших особенностей литейного производства. Перенимая опыт и учитывая  ошибки, можно думать, что литье должно быть безупречно и брак неприемлем.Технология литья - это многоэтапный процесс и избежать брак практически невозможно, но свести брак к минимуму реально и это является одной из задач производства художественных изделий.

Обобщая причины возникновения брака в точном литье и методы их устранения можно разделить их на три группы:

- Брак по недоработке конструкции детали.

Недостаточно продуманная конструкция детали может привести к браку по самым разнообразным видам:

- по геометрии;

- по литейному браку;

- по металлургическому браку.

Точное литье может обеспечить производство весьма сложных деталей. Но всестороннее обсуждение конструкции детали, создание целесообразной в производстве конструкции детали — фактор неизмеримо важный, способствующий снижению и изжитию бракаточного литья.

Брак по недоработке конструкции детали не должен иметь места в производстве. Этого легко достигнуть при контакте в работе конструктора и технолога-литейщика. Контакт этот не ограничивается согласованием чертежей. Успех дела может потребовать и опытной отливки деталей, что всегда влияет положительно на окончательную редакцию чертежа.

2. Брак по недоработке технологии.

Это наиболее опасная причина брака и, к сожалению, самая часто встречающаяся в точном литье.

Технология отливки детали должна предусмотреть все возможные неполадки в ходе процесса, способные вызывать брак. Каждый вид брака необходимо изучить. Возникновение брака важно выяснить и необходимо устранить все возможные источники, принять меры по устранению причин порождающих брак. Эти меры ясно отражаются в технологии и тщательно соблюдаются в производстве.

- Брак, вызванный нарушением технологии.

По этой причине брак может возникнуть в процессе проведения операции и на любом переходном этапе:

- несоблюдение температурных режимов на плавке металла;

- при прокалке и сушке форм;

- небрежно приготовленные к работе материалы;

- плохое состояние оборудования, оснастки;

- небрежность в работе.

Все эти упущения неминуемо увеличивают количество брака. С нарушениями технологии на участках и в цехах точного литья должна вестись постоянная работа. Каждый случай нарушения технологии должен быть предметом обсуждения и по каждому случаю нарушения технологии должны быть приняты меры.

Возможно, если бы все эти выше перечисленные причины брака учитывались и устранялись, то брак бы на производстве в разы уменьшился, естественно возросло бы производство, следовательно, и материальная сторона вопроса бы возросла!

Литература

1.Флеров А.В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. М.: Вышейшая школа, 1981

2. Магницкий О.Н., Пирайнен В.Ю. художественное литьё. - СПб.: Политехника, 1996

3. Зотов Б.Н. художественное литьё. - М.: Машиностроение, 1982